|  | Обозначение: C121/C121M – 09ε1 Стандартный метод испытаний для определения влагопоглощения сланца1 Этот стандарт выпускается под фиксированным обозначением C121/C121M; число, следующее непосредственно за обозначением, указывает год первоначального введения или в случае пересмотра – год последней ревизии. Число в скобках указывает год последнего утверждения. Верхний индекс эпсилон (ε) означает редакционное изменение с момента последней ревизии или утверждения. Этот стандарт утвержден для использования организациями Министерства обороны. ε1 Примечание – В пункте 8.3 первое значение SI в скобках было исправлено с 0 на 20 в мае 2011 г. ВВЕДЕНИЕ Часто бывает желательно иметь некоторое представление о пористости исследуемого материала. Фактическое определение порового пространства требует использования весьма сложного и совершенного оборудования, а также значительной точности выполнения испытаний. Для целей сравнения испытание на влагопоглощение обеспечивает точные средства получения требуемой информации. В отношении сланца это испытание требует в некоторой степени большей осторожности и точности, чем многие другие материалы, вследствие характера его плотности и, следовательно, небольших количеств, подлежащих исследованию. Кроме того, при выполнении этого испытания необходимо учитывать слоистость сланца – свойство, которое позволяет ему расщепляться на тонкие листы равномерной толщины. По этой причине на кубических образцах часто получаются недостоверные результаты вследствие образования случайных трещин скола в образцах. Формы образцов и большое число образцов, рекомендованные в следующей процедуре, предназначены для того, чтобы в значительной степени исключить противоречивые результаты, которые могут быть получены на этом материале. |
| --- | --- |

| 1. Область применимости 1.1 Этот метод испытаний охватывает определение влагопоглощения сланца. 1.2 Единицы измерений – Значения, указанные в единицах системы SI или в единицах английской системы измерений должны рассматриваться раздельно в качестве стандартных. Значения, указанные в каждой системе, могут не являться точными эквивалентами, поэтому каждая система должна использоваться независимо от другой. Комбинирование значений из двух систем может привести к несоответствию стандарту. 1.3 Этот стандарт не предусматривает рассмотрение всех вопросов безопасности, при наличии таковых, которые связаны с его использованием. Ответственность за установление надлежащих практических методов обеспечения безопасности и сохранения здоровья и определение применимости нормативных ограничений перед использованием этого стандарта возлагается на его пользователя. 2. Ссылочные документы 2.1 Стандарты ASTM:2 C119 Терминология, относящаяся к строительному камню | 3. Терминология 3.1 Определения – Все определения соответствуют Терминологии C119. 4. Значение и использование 4.1 Этот метод испытаний пригоден для указания различий во влагопоглощении сланцев. Этот метод испытаний также обеспечивает один элемент для сравнения сланцев. 5. Испытательные образцы 5.1 Испытательные образцы должны представлять собой квадратные или прямоугольные пластины толщиной от 3/16 до 5/16 дюйма [от 5 до 8 мм] и иметь размер не менее 4 дюймов [100 мм] по любой стороне. 5.2 Должно быть приготовлено не менее шести образцов из каждой выборки сланца; выборкой считается любое число кусков сланца, выбранных для представления определенной части или качества залежи. 6. Отбор образцов материала 6.1 Выберите образец, представляющий истинное среднее значение типа или сорта исследуемого камня и качества, поставляемого на рынок под обозначением типа, подлежащего испытанию. Образец может быть выбран покупателем или его уполномоченным представителем из карьерного камня или взят из природной жилы и должен иметь подходящий размер, чтобы обеспечить приготовление требуемого числа испытательных |
| --- | --- |
| 1 Этот метод испытаний находится в ведении Комитета C18 ASTM по строительному камню, а прямую ответственность за него несет Подкомитет C18.01 по методам испытаний. Текущее издание утверждено 1 апреля 2009 г. Опубликовано в апреле 2009 г. Первоначальное утверждение в 1925 г. с обозначением C121–25T. Последнее предыдущее издание утверждено в 2006 г. под обозначением C 121–06. DOI: 10.1520/C0121_C0121M-09E01. 2 По вопросам ссылочных стандартов ASTM посетите веб-сайт ASTM www.astm.org или обращайтесь в Отдел обслуживания клиентов ASTM по адресу service@astm.org. Для получения информации о томах Ежегодного сборника стандартов ASTM см. страницу Сводка документов на веб-сайте ASTM. |  |

Авторское право © ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, США.

1

|  | C121/C121M – 09ε1 |
| --- | --- |

| образцов. При возникновении заметных вариаций покупатель может выбрать столько образцов, сколько необходимо для определения колебаний во влагопоглощении сланца. 7. Подготовка образцов 7.1 Расщепите сланец до требуемой толщины и распилите по требуемым размерам. Когда образцы приготавливаются из плиток, распил не должен проходить ближе 1 дюйма [25 мм] до обрезной кромки плитки. 7.2 Очистите образцы от свободных частиц с помощью фибровой щетки и чистой воды. 8. Процедура, предпочтительный метод 8.1 Сушите образцы в течение 48 часов в вентилируемой печи при температуре 140 ± 4°F [60 ± 2°C]. На 46-ом, 47-ом и 48-ом часе взвешивайте образцы, чтобы убедиться, что вес остается одинаковым. Если вес продолжает падать, продолжайте сушить образцы до получения трех последовательных часовых показаний с одинаковым весом. 8.2 После сушки охлаждайте образцы в помещении в течение 15 минут, а затем взвесьте. Когда образцы не могут быть взвешены сразу после охлаждения, поместите их в десикатор. Определите вес с точностью до 0.0005 унции [0.01 г]. 8.3 Полностью погрузите образцы в фильтрованную или дистиллированную воду при температуре примерно 68 ± 9°F [20 ± 5°C] на 48 часов, выньте по одному, насухо вытрите поверхность слегка влажным гигроскопичным полотенцем (Примечание 1) и сразу взвесьте каждый образец с точностью до 0,0005 унции [0,01 г]. Примечание 1 – Оператор должен видеть различие между влажным и мокрым полотенцем. В начале операции необходимо слегка спрыснуть полотенце водой. После надлежащей протирки поверхности образца она должна выглядеть сухой. 9. Процедура, альтернативный метод 9.1 Иногда желательно получить результаты через более короткий промежуток времени, чем время, требуемое в | соответствии с процедурой, описанной в разделе 8. В таких случаях 48-часовой период погружения в воду можно заменить на 8-часовой период кипячения (Примечание 2). В этом альтернативном методе операции должны быть такими же, как описано в разделе 8, до операции погружения. Вместо того, чтобы выдерживать образцы в воде в течение 48 часов, поместите их в эмалированный поддон или другой сосуд, залейте водой и кипятите в течение 8 часов. Перед окончательным взвешиванием охладите образцы под проточной водопроводной водой в течение по меньшей мере 30 минут. Примечание 2 – Было установлено, что кипячение в течение 8 часов дает практически такое же насыщение, что и погружение в воду на 48 часов. 10. Расчет и отчет 10.1 Рассчитайте поглощение в процентах по следующей формуле: Поглощение, % = [(W2 - W1)/W1] х 100 (1) где: W1 = вес высушенного образца, унции [г] и W2 = вес образца после погружения, унции [г]. 10.2 Укажите среднее значение всех испытаний как влагопоглощение сланца. Все измерения должны быть представлены в виде информации. 10.3 Также должна быть представлена следующая дополнительная информация: идентификация образца, в том числе название и расположение карьера, название и местоположение залежи, дата взятия образца и торговая марка или сорт сланца. 11. Точность и погрешность 11.1 Индивидуальные вариации природного продукта могут иметь результатом отклонение от допускаемых значений. Раздел, относящийся к точности, будет добавлен, когда будут иметься в наличии достаточные данные для указания допускаемых отклонений относительно повторяемости и воспроизводимости. 12. Ключевые слова 12.1 строительный камень; сланец; испытание; влагопоглощение |
| --- | --- |

Организация ASTM International не занимает какую-либо позицию в отношении законности любых патентных прав, заявленных применительно к любому пункту, упомянутому в этом стандарте. Пользователям этого стандарта однозначно рекомендуется полностью принять на себя ответственность за определение законности любых таких патентных прав и за риск нарушения этих прав. Этот стандарт подлежит ревизии ответственным техническим комитетом в любое время и должен пересматриваться каждые пять лет, в противном случае он должен быть повторно утвержден или изъят из обращения. Предлагаем Вам представлять Ваши комментарии для пересмотра этого стандарта или для принятия дополнительных стандартов, которые должны направляться в штаб-квартиру ASTM International. Ваши комментарии будут рассмотрены самым тщательным образом на собрании ответственного технического комитета, на котором Вы можете присутствовать. Если Вы считаете, что Ваши комментарии не были подвергнуты беспристрастному разбору, Вы должны представить свои мнения в Комитет ASTM по стандартам по адресу, показанному ниже. Этот стандарт защищен авторским правом ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Соединенные Штаты. Отдельные перепечатки этого стандарта (одиночные или в нескольких экземплярах) можно получить, обратившись в ASTM по вышеуказанному адресу или по номеру 610-832-9585 (телефон), 610-832-9555 (факс) или service@astm.org (электронная почта); или через веб-сайт ASTM (www.astm.org/COPYRIGHT/).

2